**Техническое задание.**

|  |
| --- |
| **Основные работы и услуги**  |
| Ремонт НКТ 73\*5,5 ГОСТ 633-80 гр. пр. «Д» с заменой муфт |
| Ремонт НКТ 73\*5,5 ГОСТ 633-80 гр. пр. «К» с заменой муфт |
| Ремонт НКТ гр. пр. «Д», «К» без замены муфт |
| Отбраковка НКТ  |
| Изготовление подвесных, монтажных и подгоночных патрубков из НКТ (материал Заказчика) |

**Диагностика и ремонт НКТ включает следующие операции:**

- сортировка, выбраковка;

- мойка;

- визуально-инструментальная проверка труб;

- шаблонирование (цилиндрической оправкой);

- дефектоскопия;

- отрезка дефектных участков (в т.ч. изношенных резьбовых частей);

- нарезка резьбы;

- замена муфт;

- гидроиспытание;

- клеймение (нанесение маркировки);

- нанесение смазки на резьбовые части НКТ и муфт;

- установка защитных колпачков.

Планируемый объем проводимых работ - ремонт 200 ед . НКТ 73\*5,5 ежемесячно.