|  | Утверждаю: Заместитель генерального директора по производству-Главный инженер ООО «ЮКОЛА-нефть» ____________ П.А. Пиксин |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На изготовление и поставку металлоконструкций РВС-2000 для объекта ООО "Юкола-нефть" «Установка подготовки нефти на Богородском месторождении нефти в Духовницком районе Саратовской области».

Требуется изготовление и поставка металлоконструкций резервуара вертикального стального (РВС) 2000 м3 в количестве 1 комплекта в соответствии с ГОСТ 31385-2023, на следующих условиях:

Конструктивно-технологические параметры:

- Материал стенки, днища, настила крыши – сталь 09Г2С.

- Толщина стенки: 1 пояс – 7 мм, 2-8 пояс – 6 мм.

- Толщина днища – 7 мм, настила крыши – 5 мм.

- Параметры согласно Приложения № 1;

- Выполнить прочностной расчет. Толщину стенки РВС предусмотреть минимально допустимой с учетом припуска на коррозию и срока эксплуатации.

Условия оплаты металлоконструкций РВС:

- 30 % аванс после подписания договора;

- 70 % по факту доставки оборудования на площадку Заказчика.

Срок изготовления РВС:

- В течение 60 календарных дней с момента согласования чертежей КМ с Заказчиком. Срок разработки РКД 30 календарных дней.

Условия доставки:

- Доставка осуществляется силами Поставщика до УПН с. Богородское, Духовницкий район, Саратовская область.

Контроль качества:

- На все используемые материалы в обязательном порядке предоставить  сертификаты качества предприятий – изготовителей;

- При изготовлении элементов конструкций резервуара методом рулонирования установка для рулонирования должна предусматривать технологическую возможность проведения обязательного радиографического контроля сварных соединений;

- Контроль качества сварных соединений выполнить в соответствии с ГОСТ 31385-2023. Результаты контроля качества сварных соединений оформляются актами и обязательно прикладываются к сопроводительной документации на резервуар.

Требования к производителю:

- В обязательном порядке предоставить  подтверждение аттестации технологии сварки.

- Предусмотреть выполнение работ по  шеф-монтажу. Обеспечить техническое сопровождение работ по монтажу РВС и нанесению АКЗ.

Гарантийные обязательства:

- с даты отгрузки оборудования на объект – не менее 24 месяцев;

- с даты ввода в эксплуатацию – не менее 18 месяцев.

Начальник строительного участка							С.Ю. Лалаев

Приложение №1

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ) на изготовление РВС-2000 для объекта ООО "Юкола-нефть" «Установка подготовки нефти на Богородском месторождении нефти в Духовницком районе Саратовской области» | ЛИСТ 1 ИЗ 3 |
| --- | --- |
| N 1 | от 02.04.2024 | НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА | - НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ |
| В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 31385-2023 |  |
| ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА | ООО "ЮКОЛА-нефть" |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК |  |
| ЗАКАЗЧИК РЕЗЕРВУАРА | ООО "ЮКОЛА-нефть" |
| АДРЕС ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА | Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское |
| 1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| 1.1 НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА | 2000 | М3 |
| 1.2 ТИП РЕЗЕРВУАРА |  | СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ |  | С ПЛАВАЮЩЕЙ КРЫШЕЙ |
|  |  | БЕЗ ПОНТОНА |  | С ПОНТОНОМ |
|  |  | БЕЗ ЗАЩИТНОЙ СТЕНКИ |  | С ЗАЩИТНОЙ СТЕНКОЙ |
| 1.3 РАЗМЕРЫ СТЕНКИ: | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР | 15180 | мм | ВЫСОТА | 12000 | мм |
| 1.4 КЛАСС РЕЗЕРВУАРА |  | 3а |  | 3б |  | 2а* |  | 2б |
| 1.5 РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ РЕЗЕРВУАРА | 15 | ЛЕТ |
| 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| 2.1 НАИМЕНОВАНИЕ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | Сырая нефть |  |
| 2.2 ПЛОТНОСТЬ ПРОДУКТА | 0,831 | т/м3 |
| 2.3 РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ НАЛИВА ПРОДУКТА | 10150 | мм |
| 2.4 РАСЧЕТНЫЙ (МАКСИМАЛЬНЫЙ) УРОВЕНЬ НАЛИВА ПРОДУКТА | 10150 | мм |
| 2.5 НОРМАЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 100 | кПа |  | НЕТ |
| 2.6 НОРМАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВАКУУМ | 100 | кПа |  | НЕТ |
| 2.7 МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА | + 60 | °C |
| 2.8 ТЕМПЕРАТУРА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫХ СУТОК С ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ 0,98 | - 40 | °C |
| 2.9 НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА | 1,8 | кПа |
| 2.10 НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ | 0,3 | кПа |
| 2.11 СЕЙСМИЧНОСТЬ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 6 | баллов |
| 2.12 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНКИ: | ПЛОТНОСТЬ |  | кг/м3 | ТОЛЩИНА |  | мм |  | НЕТ |
| 2.13 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНКИ: | ПЛОТНОСТЬ |  | кг/м3 | ТОЛЩИНА |  | мм |  | НЕТ |
| 2.14 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА / РАЗДАЧИ ПРОДУКТА | 90 | м3/ч |
| 2.15 ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | 182 | циклов в год |
| 3. КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| 3.1 СТЕНКА: | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  | РУЛОННЫЙ |  | ПОЛИСТОВОЙ |
|  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ | 1 | мм |  | НЕТ |
| 3.2 ДНИЩЕ: | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  | РУЛОННЫЙ |  | ПОЛИСТОВОЙ |
|  | УКЛОН |  | НАРУЖУ |  | ВНУТРЬ |  | НЕТ |
|  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ | 1 | мм |  |  | НЕТ |  |
| 3.3 СТАЦИОНАРНАЯ КРЫША | ФОРМА |  | КОНИЧЕСКАЯ |  | СФЕРИЧЕСКАЯ |
|  | КОНСТРУКЦИЯ |  | ОБОЛОЧКА |  | КАРКАСНАЯ |  | ЩИТОВАЯ |
|  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ | 1 | мм |  | НЕТ |
| 3.4 ЛЕСТНИЦА: | КОНСТРУКЦИЯ |  | КОЛЬЦЕВАЯ (ВИНТОВАЯ) |  | ШАХТНАЯ |  | НЕТ |
|  | ОРИЕНТАЦИЯ |  | ГРАДУСОВ (ВЫХОД НА КРЫШУ) |
| ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ (УКАЗАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ, ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ТЕЛЕФОН, |
| ТЕЛ., E-MAIL: | Начальник строительного участка Лалаев Сергей Юрьевич, +7 929 775 14 69, lalaev@yukolaneft.ru |
|  | Начальник ПТО Татаринцев Дмитрий Викторович, +7 927 142 78 15, tatarincev@yukolaneft.ru |
| ДАТА | 02.04.2024 |
| НОМЕР РЕДАКЦИИ | №1 |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ N 1 ОТ 02.04.2024 | ЛИСТ 2 ИЗ 3 |
| --- | --- |
| КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| 3.5 АВАРИЙНЫЙ КЛАПАН | DN | 500 |  | 1 | шт. |  | НЕТ |
| 3.6 МОЛНИЕПРИЕМНИКИ НА СТЕНКЕ ВЫСОТОЙ | 6000 | мм | 4 | шт. |  | НЕТ |
| 3.7 МОЛНИЕПРИЕМНИК В ЦЕНТРЕ ВЫСОТОЙ |  | мм |  | НЕТ |
| 3.8 КРЕПЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | 5 | шт. |  | НЕТ |
| 3.9 КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ ТИПА | ГПСС-600 | 2 | шт. |  | НЕТ |
| 3.10 КРОНШТЕЙН ТРУБОПРОВОДОВ ОРОШЕНИЯ |  | ДА |  |  | НЕТ |
| 3.11 КРУГЛЫЙ ЗУМПФ С ПАТРУБКАМИ ДИАМЕТРОМ |  | мм |  | шт. |  | НЕТ |
| 3.12 ЛОТКОВЫЙ ЗУМПФ С ПАТРУБКАМИ ДИАМЕТРОМ |  | мм |  | шт. |  | НЕТ |
| 3.13 ПРИДОННЫЙ ОЧИСТНОЙ ЛЮК |  | 600600 |  | 600900 |  | 9001200 |  | НЕТ |
| 3.14 КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УРОВНЕМЕРА ТИПА | Датчик уровня ультразвуковой поплавкового типа |  | НЕТ |
| 3.15 КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОБООТБОРНИКА ТИПА |  |  | НЕТ |
| 3.16 ПОНТОН: | МАТЕРИАЛ |  | УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ |  | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | АЛЮМИНИЙ |
|  | ИСПОЛНЕНИЕ |  | НА ПОПЛАВКАХ |  | КОНТАКТНОГО ТИПА |
|  | ЗАЗОР СО СТЕНКОЙ |  | мм |
|  | НИЖНИЙ РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ |  | мм |
|  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ |  | мм |  | НЕТ |
| 3.17 ПЛАВАЮЩАЯ КРЫША: | КОНСТРУКЦИЯ |  | ОДНОДЕЧНАЯ |  | ДВУДЕЧНАЯ |
|  | ЗАЗОР СО СТЕНКОЙ |  | мм |
|  | НИЖНИЙ РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ |  | мм |
|  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ |  | мм |  | НЕТ |
| 3.18 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1 | ДЛЯ УСТАНОВКИ |  |  | ДИАМЕТР |  | мм |
|  | НАПРАВЛЯЮЩАЯ 2 | ДЛЯ УСТАНОВКИ |  |  | ДИАМЕТР |  | мм |
| 3.19 ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА: | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР |  | мм | ВЫСОТА |  | мм |  |
|  | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  | РУЛОННЫЙ |  | ПОЛИСТОВОЙ |
|  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ |  | мм |  | НЕТ |
| 3.20 ЗАЩИТНОЕ ДНИЩЕ: | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  | РУЛОННЫЙ |  | ПОЛИСТОВОЙ |
|  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ |  | мм |  | НЕТ |
| 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: |
| Дополнительно включить в комплектацию: АК-500 – 1шт., КС-80 – 1шт., ЛЗ-150 – 1шт., КДС-150 – 1ш., КПГ-150 – 1шт., прокладочные изделия, метизная продукция, ГПСС-600 – 2шт., трубопроводы орошения – компл., площадки и стремянки для обслуживания пеногенераторов, проекты КМ/КМД/АКЗ. |
| 5 ПАТРУБКИ И ЛЮКИ 5.1 ПАТРУБКИ И ЛЮКИ ЗАДАНЫ В ВИДЕ СПЕЦИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМАМИ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ЛИСТЕ 3 ИЗ 3. 5.2 ПАРАМЕТРЫ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ, НЕ УКАЗАННЫЕ В СПЕЦИФИКАЦИИ, НАЗНАЧАЮТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: - ПАТРУБКИ ПРИНИМАЮТ ТИПА S С ФЛАНЦАМИ ПО ГОСТ 33259-2015 ТИПА 01 ИЛИ 11, ИСПОЛНЕНИЕ В, РЯД 1 НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 16 КГС/СМ2 ДЛЯ ПАТРУБКОВ В СТЕНЕ И 2,5 КГС/СМ2 ДЛЯ ПАТРУБКОВ В КРЫШЕ; - РАЗМЕРЫ A, B И C ПРИНИМАЮТ ПО ОПТИМАЛЬНЫМ КОНСТРУКТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. 5.3 ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ В ПЛАНЕ (УГОЛ ) И РАЗМЕР A МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ НА НАИМЕНЬШЕЕ ВОЗМОЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ЧТОБЫ ДЛЯ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ В СТЕНКЕ ВЫПОЛНЯЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ ПО МИНИМАЛЬНЫМ РАССТОЯНИЯМ МЕЖДУ СВАРНЫМИ ШВАМИ, И ЧТОБЫ ПАТРУБКИ И ЛЮКИ В КРЫШЕ НЕ ПОПАДАЛИ НА ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА КРЫШИ И НА КОЛЬЦЕВУЮ ПЛОЩАДКУ НА КРЫШЕ |
| НОМЕР РЕДАКЦИИ | №1 |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ N 1 ОТ 02.04.2024 | ЛИСТ 3 ИЗ 3 |
| --- | --- |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ |
| Наименование (назначение) | Номинальный диаметр, мм | Номинальное давление, кг/см2 | Тип патрубка | Фланец | Расположение |
|  |  |  |  | Тип | Исполнение | Ряд |  | А, мм | В, мм | С, мм |
| 1. | Люк-лаз | 600 |  | F |  |  |  |  | 750 | 200 | - |
| 2. | Люк-лаз | 600х900 |  | F |  |  |  |  | 650 | 200 | - |
| 3 | Патрубок приемо-раздаточный | 150 | 16 | S |  |  |  |  | 400 | 200 | 200 |
| 4 | Патрубок приемо-раздаточный | 150 | 16 | S |  |  |  |  | 400 | 200 | 200 |
| 5 | Патрубок зачистной | 150 | 16 | D |  |  |  |  | 350 | 200 | 100 |
| 6 | Световой люк с рычаж. приводом | 500 |  | S |  |  |  |  | - | 200 | 20 |
| 7 | Световой люк с рычаж. приводом | 500 |  | S |  |  |  |  | - | 200 | 20 |
| 8 | Патрубок клапана дыхательного | 150 | 2,5 | S |  |  |  |  | - | 200 | 20 |
| 9 | Патрубок клапана предохранительного | 150 | 2,5 | S |  |  |  |  | - | 200 | 20 |
| 10 | Патрубок люка замерного | 150 | 2,5 | S |  |  |  |  | - | 200 | 20 |
| 11 | Патрубок под люк уровнемера | 400 | 2,5 | S |  |  |  |  | - | 200 | 20 |
| 12 | Патрубок под аварийный клапан | 500 | 2,5 | S |  |  |  |  | - | 200 | 20 |
| 13 | Патрубок пеногенератора ГПСС-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Патрубок пеногенератора ГПСС-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

Начальник строительного участка							С.Ю. Лалаев

Согласовано:

Начальник ПТО									Д.В.Татаринцев

Главный метролог –

Начальник отдела

метрологии и автоматизации							А.В. Повшук

Ведущий специалист

по пожарной безопасности								А.В. Опалько